TECHNICKÝ  LIST

Perdix – Butylen tmel

Charekteristika Perdix - Butylen tmel je jednosložkový plastický těsnící tmel určený na utěsňování venkovních spár, kanalizačních hrdel, spárování a vyplňování obvodových plášťů budov spárování skleněných konstrukcí v rámech, dotmelování lemů okolo komínů. Šířka tmelící spáry může být v rozmezí od 15 do 40 mm. Těsnící tmel není vhodný na těsnění spár interiéru a objektů, kde přichází do styku s pitnou vodou, potravinami apod. Průměrná životnost je 15 let. Technické údaje Technické vlastnosti Barva šedá Vzhled pastovitá lepkavá látka Konzistence podle ČSN Při +23oC min. 200 penetračních jednotek Při + 5oC min. 160 penetračních jednotek Stékavost podle ČSN (Al žlábek 150 x 30 x 20 mm) po 4 hod. při 70oC max. 5 mm Úbytek hmotnosti za 28 dní v Al žlábku při 70oC max. 8% Měrná hmotnost 1,3g /cm3 Spotřeba těsnících materiálů: je závislá od šířky spáru, její konstrukční úpravy a od tolerance spáru: a) informativně je spotřeba tmelu pro různé šířky spár uvedená v tabulce Šířka spáru (mm); Hloubka zatlačení gumového profilu do spáru (mm); Zrnitost tmelu (mm); Spotřeba (kg/bm). 15; 20; 15; 0,39. 20; 22; 17; 0,57. 30; 25; 20; 0,97. 40; 28; 23; 1,46.

08.02.2017 	 											1

DISTRIMO s.r.o. Vintrovna 429/3c, 664 41  Popůvky

IČ: 262 71 354, DIČ CZ 262 71 354.

Tel.: +420 541 420 850,  www.distrimo.cz

distrimo@distrimo.cz

TECHNICKÝ  LIST

Perdix – Butylen tmel

08.02.2017 	 											2

DISTRIMO s.r.o. Vintrovna 429/3c, 664 41  Popůvky

IČ: 262 71 354, DIČ CZ 262 71 354.

Tel.: +420 541 420 850,  www.distrimo.cz

distrimo@distrimo.cz

Návod k použití Tmelení se vykonává při teplotě nad +5oC. Za deštivého počasí se tmelení nedoporučuje, při teplotě -10oC se doporučuje tmelení po předehřátí tmelu ve vyhřívané místnosti. Před tmelením spár se stykové plochy těsnící oblasti očistí od prachu, písku a jiných nečistot. Do spár se zatlačí podkladový profil z mikroporézní gumy, nebo pásky z lehčeného PU, PE. Na suché stykové plochy se nanese penetrační nátěr na zajištění adheze. Nátěr se nanáší štětcem. Po zaschnutí nátěru (při +20oC cca 15 min.) se nanáší Perdix – Butylen tmel výtlačnou případně pneumatickou pistolí. Skladování Perdix – Butylen tmel se skladuje v suchých větraných skladech při teplotě +5oC do +25oC. Nedoporučuje se skládání kartónových krabic ve více než čtyřech vrstvách. Chraňte před mrazem! Záruční lhůta 24 měsíců od data výroby v originálním, dobře uzavřeném balení. Balení: kartuše 310 ml a fólie - salám 600ml. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Perdix – Butylen tmel je nehořlavý, není žíravinou ani látkou jedovatou. Při práci s Perdix – Butylen tmelem je nutné dodržovat ustanovení o Bezpečnosti a ochraně zdraví při práci s kaučukovými lepidly, roztoky a nátěrovými hmotami. Po práci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem a ošetřete krémem.