T E C H N I C K Ý    L I S T

#### Perdix BIO–TC2

Charakteristika výrobku

BIO – TC2 je biocidní přípravek určený k preventivní povrchové ochraně dřevěných stavebních konstrukcí a prvků zabudovaných v interiérech (třídy ohrožení 1. a 2. dle ČSN EN 335-1,2) staveb. Nejúčinnější je v případě, že dřevo zabudované tak, aby bylo chráněné před povětrností, trvale kontrolovatelné, větrané s vlhkostí do 20 %.

Vlastnosti

- obsahuje biocidní látky

- vodou ředitelný

- určený do interiéru

- bez korozivních vlastností na dřevo a spojovací materiál

- vodou vyluhovatelný

- preventivní ochrana dřeva v třídách ohrožení 1, 2 (ČSN EN 335-1,2)

- chrání před larvami a brouky dřevokazného hmyzu, dřevokaznými houbami Basidiomycetes

Použití

BIO – TC2 – je určen k preventivní povrchové ochraně dřevěných stavebních konstrukcí a prvků zabudovaných v interiérech (třídy ohrožení 1. a 2. dle ČSN EN 335-1,2) staveb tj.: podlahové prvky, stěnové prvky, střešní prvky, stropní prvky jako nosníky, obloukové prvky, stropnice, krokve, sloupy, stropnice, krokve, sloupy, atd.).

Není určen k impregnaci dřeva trvale zabudovaného do země anebo vody (třída ohrožení 4. dle ČSN EN 335 – 1,2), v případě použití v exteriéru nutno překrýt vrchním nátěrem.

Technické údaje

- účinná látka - kyselina boritá, obsah: 30 g kyseliny borité ve 100 g přípravku

  - -	účinnost proti dřevokazným houbám Basidiomycetes (například Dřevomorka domácí)

  - -	preventivní účinnost proti dřevokaznému hmyzu (například Tesařík krovový)

  - -	vlhkost dřeva max. 20 % v interiéru, pod střechou, bez styku se zemí, dřevo trvale suché

  - -	vlhkost dřeva přesahuje příležitostně 20 %, bez styku se zemí, zcela chráněno před povětrností a vyluhováním vodou, možné přechodné navlhnutí

  - -	způsob aplikace povrchový

- konzistence – kapalina, koncentrát

- pH 8 - 10

- určeno pro třídu ohrožení dřeva 1, 2 (interiér)

- koncentrace 10-20 % podle způsobu použití

- aplikační teplota > 5oC

- spotřeba 50 g/m2

- barva transparentní, zelená, hnědá

- transparentní provedení tvoří na povrchu dřeva reakční světle žlutý odstín (doporučujeme vyzkoušet na zkušební ploše).

- neomezená doba životnosti platí pro třídy ohrožení 1 a 2 (interiér) pokud nedojde k mechanickému odstranění z ošetřeného povrchu dřeva

- Teplota skladování: 5 °C až 30 °C

- Doba použitelnosti: v původním balení 24 měsíců

- Balení: HDPE láhve a kanystry (1, 3, 10, 20 a 50 l, kontejnery až 1000 l)

Návod na použití

BIO – TC2 se ředí vodou na aplikační roztoky, jejichž koncentrace se volí podle technologie, třídy ohrožení, druhu dřeva a stavu jeho povrchu.

Při ochraně povrchovými způsoby (nátěr, postřik, polévání, ponořování) je doporučena aplikační koncentrace BIO – TC2 20 hmot. % ve vodě.

Při dlouhodobém máčení je doporučena aplikační koncentrace BIO – TC2 10 hmot. % ve vodě.

Podklad a podmínky aplikace

- dřevo zbavené kůry, lýka, starých nátěrů, suché, bez prachu a volných částí

- aplikace až po posledním opracování dřeva

- není určeno k ošetření dřeva exteriéru a trvale spojeného se zemí nebo vodou

- nelze použít na mokrý nebo promrzlý podklad

- aplikační teplota roztoku i prostředí 5 °C a více

- chránit impregnované dřevo proti přímému vyluhování kapalinami

- ošetřené dřevo v obývaných místnostech doporučeno překrýt lakem nebo lazurou

Pracovní postup aplikace

Ředění

- 10 %, 1 : 9 (1 díl BIO-TC2: 9 dílů vody) – impregnační vany – dlouhodobé máčení

- 20 %, 1 : 4 (1 díl BIO-TC2: 4 dílů vody) – impregnační vany – povrchová aplikace nátěr, postřik,

- polévání, ponořování

Příprava roztoku

- impregnační roztok se přidává za stálého míchání do připraveného množství vody

Nátěr a postřik

- ručně pomocí štětců a válečků, nástřik pomocí ručních nebo automatizovaných pump, tak aby byl povrch dřeva v obou případech pokryt rovnoměrnou vrstvou prostředku

Máčení

- dřevený materiál zcela ponořit do lázně roztoku BIO-TC2 (koncentrace roztoku dle pokynů Ředění)

- doporučená doba máčení 1 hodina při koncentraci 10% a vlhkosti dřeva 20%

- zabránit vyluhování roztoku z impregnovaného dřeva

Bezpečnost a ochrana zdraví

- použité nářadí nutno ihned po aplikaci omýt vodou

- způsobuje poleptání

- zdraví škodlivý při styku s kůží a při požití

- vysoce toxický pro vodní prostředí

- při práci nejíst, nepít

- při aplikaci používat ochranné prostředky (brýle, štít, vhodný oděv, uzavřenou obuv)

- při styku s kůží neprodleně omýt velkým množstvím vody

- při zasažení očí důkladně vypláchnout vodou a vyhledat lékařskou pomoc

- uchovávat uzamčené mimo dosah dětí

- ošetřené dřevo v obývaných místnostech doporučeno překrýt lakem nebo lazurou

Ekologie

- chraňte impregnaci proti vyluhování ze dřeva povětrnostními srážkami

- zabraňte uvolnění do životního prostředí

- výrobek se nesmí dostat do povrchových vod, odpadních vod nebo půd

- nespotřebovaný zbytek zneškodněte jako nebezpečný odpad (kód odpadu 03 02 05) - jiná činidla k impregnaci dřeva obsahující nebezpečné látky

- k recyklaci určeny pouze čisté vymyté obaly

Upozornění

Přípravek není určen pro ošetření dřevěného nábytku a hraček. Ošetřené dřevo nesmí přijít do kontaktu s potravinami, pitnou vodou a krmivy.

Používejte biocidní přípravek bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte veškeré údaje uvedené na obalu výrobku.