Perdix penetrační nátěr

stavební disperze 2802

CERTIFIKOVANÝ  VÝROBEK

Vlastnosti:

Perdix - penetrační nátěr je přísada do stavebních směsí a univerzální penetrační přípravek na bázi syntetického polymerního pojiva. Perdix - penetrační nátěr má velmi dobré pojivové a filmotvorné vlastnosti. Po vytvrzení je vysoce odolný vůči vodě a alkalické hydrolýze. Podklad po aplikaci zůstává paropropustný.

použití:

1) Penetrační nátěr pod nátěrové hmoty, lepidla a tmely:

Zpevňuje podklad, sjednocuje jeho savost a zlepšuje přídržnost následných vrstev. Podklad po aplikaci zůstává paropropustný.

2) Přísada do malt (ke zdění, spárování a lepení), potěrů (podlahy) a betonů:

Zvyšuje odolnost stavebních hmot vůči abrazi, povětrnosti (včetně UV záření, vodě a chemikáliím. Zvyšuje přídržnost k podkladu, pevnost, pružnost a rázovou houževnatost.

.

Technické údaje:

Aktivní složky: vodná disperze styren-akrylátového kopolymeru

Vzhled: mléčně bílá viskózní kapalina

Měrná hmotnost: 1,01. kg/l

Teplota při aplikaci: nad +5 °C

Vzájemná sloučitelnost: plně slučitelný s pojivy (cement, vápno, sádra), plnivy a pigmenty.

Vlastnosti filmu:

Charakteristika: Čirý, měkký a pružný

Povrch: Slabě lepivý

Odolnost: Dobrá odolnost vůči odéru, vodě a alkáliím

Paropropustný

Návod k použití:

Perdix - penetrační nátěr se podle účelu použití používá neředěná nebo se před použitím ředí vodou:

Penetrace: ředění 1:2 až 1:10

Přísada do malt a potěrů: max. ředění 1:1 (dávkuje se místo záměsové vody).

Bezprachová úprava betonu:

K jednomu objemovému dílu Akrylátové penetrace přidáme 2 díly vody a 1-1,25 dílu cementu, důkladně promícháme a použijeme na nátěr povrchu betonu.

Penetrace savých podkladů:

Po zředění vodou v poměru 1:2 - 1:10 (čím savější podklad, tím více ředíme).

Příprava polymerované malty (z písku, cementu anebo vápenného hydrátu):

1 díl Akrylátové penetrace zředíme max. 1 dílem vody a takto připravený roztok použijeme místo záměsové vody.

Bezpečnostní upozornění:

Perdix - penetrační nátěr není při správném použití zdraví nebezpečný. Vyhněte se styku s pokožkou nebo očima. Ochranný oděv, rukavice a brýle by měly být používány.

První pomoc:

Oči: Ihned vypláchněte velkým množstvím vody. Vyhledejte lékařskou pomoc, jestliže příznaky přetrvávají.

Pokožka: Umyjte pokožku důkladně vodou a mýdlem než materiál zaschne.

Nadýchání: Odejděte na čerstvý vzduch. Udržujte klid a vyhledejte lékařskou pomoc.

Požití: Nevyvolávejte zvracení. Napijte se vody. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Balení a skladování:

Obaly po 1, 3, 5, 10, 20 litrech. Skladovatelnost je rok v originálně uzavřených

obalech, v suchých prostorách při teplotách +5 °C až +30 °C. Chránit před mrazem, vysokými teplotami a přímým slunečním zářením.