T E C H N I C K Ý    L I S T

#### Perdix - ODREZOVAČ

Charakteristika výrobku

Perdix – ODREZOVAČ je bezoplachový a nehořlavý odrezovač obsahující organické složky k vázání rzi, rozpuštěné ve vodě tak, že ničí rez chemicky a současně vytváří lesklý tvrdý ochranný povlak.

Vlastnosti

Povrchy s malým poškozením rzí čistí do barvy ocele

Ochranný povlak silně zesiluje obranyschopnost kovů /železo, litina / vůči následné korozi současně s následnými uzavíracími a designovými nátěry.

Použití

Perdix - ODREZOVAČ se používá jako odrezovací bezoplachový lesklopracující prostředek na ocelové a litinové předměty. Aplikuje se natíráním, stříkáním ve 2 – 3 vrstvách podle znečistění rzí, nebo ponorem kovových a litinových předmětů. Odstraňuje rez a současně provádí pasivaci ošetřovaného povrchu před další úpravou nátěrovými hmotami.

Technické údaje

forma:	modrá až modro-fialová kapalina

přísady:	kyselina fosforečná

inhibitory koroze  chemicky vázané na kyselině fosforečné a etanolu

vydatnost:	1 kg na cca 15 m2 v závislosti na velikosti povrchové koroze

Hustota při 20°C:	985 kg/m3

Bod vzplanutí: 	-

Rozpustnost ve vodě: 	neomezená

Balení:	0,5 kg, 1kg, 5,5 kg, 11 kg

Doba použitelnosti:	36 měsíců od data výroby

Skladování:	v dobře větraných skladech, v původních těsně uzavřených obalech, dosah alkalických tekutin a prášků. Neskladujte s následujícími látkami: zásady, karbidy, alkalické kovy, kovy, práškové kovy (při reakci s kovy vzniká hořlavý vodík), chlór a jeho sloučeniny.