TECHNICKÝ LIST

Perdix – truhlářské disperzní lepidlo D3

POPIS VÝROBKU

Perdix – Truhlářské disperzní lepidlo D3 je montážní disperzní lepidlo bílé barvy, na bázi polyvinylacetátu s odolností vůči vodě D3 dle normy EN 204. Po zaschnutí se stává transparentním.

Oblasti aplikace

- lepení, kde je potřebná vysoká odolnost proti vodě

- lepení masivního dřeva

- lepení jádrových desek a kompozitních dřevěných panelů

- lepení dveří a schodů

- okna, okenní rámy, kompozitní okenní díly

Vlastnosti filmu

- středně viskózní

- rychle vytvrzující

- dlouhá otevřená doba

- spáru vyplňující

- transparentní, houževnatě elastická spára

- vysoká odolnost proti vodě – jednosložkové,

odpovídá třídě D3/EN204

- síťování pomocí tvrdidla = odpovídá třídě D4/EN204

TECHNICKÉ ÚDAJE

| Min. filmotvorná teplota | Cca +5°C (MFFT) dle DIK 53787 |
| --- | --- |
| Viskozita: | 12000 až 18000 mPa.s (Brookfield RVT, 5/20/23, ISO 2555) |
| pH | 2,5-3,5 (ISO 976) |

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Před použitím je nezbytné přečíst bezpečnostní list výrobku k získání informací o preventivních opatřeních a bezpečnostních doporučeních. Také u chemických výrobků, vyjmutých z povinného označení, je nutno vždy dodržovat přiměřená bezpečnostní opatření.

Návod na použití:

Otevřená doba:	cca 8 min

Lisovací časy

Plošné lepení (dřevotříska/HPL):

Množství nánosu cca 100 g/m²  ≥ 10min

Množství nánosu cca 200 g/m²  ≥ 20min

Uvedené údaje se zakládají na 8-12% vlhkosti dřeva, 20°C pokojové a materiálové teplotě, tak jako 65% relativní vlhkosti vzduchu a 0,5 N/mm2lisovacím tlaku.

Skutečná otevřená doba a doba tuhnutí jsou silně ovlivňovány pracovními poměry, jako teplotou, vlhkostí a savostí dřeva, povahou lepených ploch, pnutím v materiálu, množstvím nánosu lepidla atd.

Zpracovatelská teplota materiálu a lepidla má být minimálně + 10°C.

Konečná pevnost a odolnost vodě dle D3 je dosažena po 7 dnech od slepení.

Zajistěte čistotu lepených dílů (bez prachu a mastnoty) a dobré složení spár.

Vyšší tolerance prodlužují čas tuhnutí a snižují pevnost spoje.

Díky kyselému charakteru D3 disperzních lepidel může nastat odbarvení citlivých dřevin (např. borovice).

Kovové díly mohou reakcí s taninem dřeva vyvolat změnu barvy /zvlášť u dubu/.

Všeobecně stačí jednostranný nános lepidla. Oboustranný nános se doporučuje u tvrdých dřev a těžce lepitelných dřevin ke zvýšení pevnosti lepení, v tomto případě se prodlužuje otevřená doba.

Všechny nástroje a díly přicházející do styku s lepidlem musí být vyrobeny z nerezavějící oceli (V2A/V4A) nebo z plastu.

Lepidlo / síťovadlo

Lepidlo a síťovadlo by měly být dobře promíchány a spotřebovány během cca 7 hodin (životnost směsi).

Čištění

Nanášecí zařízení po použití můžete vyčistit studenou nebo teplou vodou dříve než lepidlo zaschne. Zaschlé lepidlo odstraníte jen mechanicky.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte v původním těsně uzavřeném obalu v chladu a suchu.

Chraňte před mrazem.

Před použitím důkladně promíchejte. Po použití obal opět těsně uzavřete.

Životnost	6 měsíců (v neotevřeném původním obalu)

Klasifikace:

Upozornění na rizika/

Bezpečnostní pokyny/      viz bezpečnostní listy

Přepravní předpisy/